| 超高频抗金属陶瓷标签UT5167 |
| --- |
| 一：产品概述 |
| RFID超高频抗金属陶瓷标签UT5167采用高介电基材，具有超高的稳定性，直接适用于金属表面并支持远距离读取。适用于IT资产管理、模具管理、枪支管理、网络及通讯设施与工具、设备部件管理等。 |
| 二：性能参数 |
| 型号：UT5167 |
| 尺寸： 16 mmx 15mm x 2mm(滴胶厚度会增加大概1-2mm) |
| 类型 | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 | 920~925MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 | 金属表面 |
| 标签基材 | 陶瓷 |
| 读取距离（手持机） | 手持读取距离: 1.5m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） | 固定读取距离: 3m以上,固定读写器最大功率：30dBm, 天线8dbi |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 | 可达 IP54 |
| 读取应用温度 | -30~85℃ |
| 储存温度范围 | -40~150℃ |
| 安装方式 | 背胶粘贴、 |
| 个性化 | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 | 黑色（可个性印刷） |
| 重量 | 10g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。